铝合金碱性弱腐蚀剂

1.工艺特点：

- 去除工件表面的氧化膜及油膜，形成一层均匀的砂面，有利于后续工艺良好结合力的形成。

- 腐蚀速度均匀，不会造成局部侵蚀，适用于铝基体的弱腐蚀。

2.溶液组成及操作条件：

| 原料及操作 | 标准开缸量 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金碱性弱腐蚀剂 | 30-40克/升 | 35克/升 |
| 温度 | 40-50度 | 40-50度 |
| 时间 | 20秒 | 15秒钟-1分钟 |

3.配制溶液：

- 开缸时，在槽中加入所配溶液2/3的水。

- 加入所需份量的弱腐蚀剂，搅拌溶解。

- 加入纯水至所需体积。

4.设备需求

项目               要求

- 槽体               PP、PVC或高密度PE。

- 挂具               PP、PVC或316型不锈钢。

- 空气搅拌           不需要有适度、均匀的打气搅拌。

- 循环               不需要循环。

- 添加系统           需要，加料泵材质为PVC、PP或PE，可耐强碱。

- 过滤系统           不需要连续循环过滤。

- 抽风               需要。

- 冷却系统           需要。

5.环保与安全

- 为了避免产品对人及环境的危害，获得产品的安全说明书及环境保护说明书是必要的。本公司产品的安全技术说明书（MSDS）包含了这些说明。

6.质保

- 我公司为产品质量提供在有效的法律范围内的责任担保。

- 客户对产品进行再包装后的产品质量不在我公司的质保范围内。

- 在使用时，无论用户有任何问题，本公司技术服务人员将随时解答。

7.产品颜色及包装

本产品为白色固体，用塑料纤维袋包装。包装规格为25kg/pcs。